yuriydrg@ukr.net

andan-1@yandex.ru

### УДК 537.312.5:621.383.52

ОЦЕНКА ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФОТОДИОДА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ДВИЖЕНИЕМ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ОБЛАСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАРЯДА

Случай поверхностной генерации носителей

Добровольский Ю.Г., Данилюк А.И

НПФ «Тензор» (г. Черновцы)

Проведена оценка частотных характеристик фотодиода, определяемых движением носителей заряда в области пространственного заряда при поверхностной генерации носителей для двух крайних случаев легирования полупроводника. Получены выражения для сравнения фотодиодов разной конструкции

Ранее в [8] было показано, что в общем случае движения (дрейфа) носителей заряда внутри кристалла полупроводника в электрическом поле области пространственного заряда (ОПЗ), в пределах принятых в [8] допущений относительно вида модуляции фотосигнала, приращение тока во внешней цепи (тока фотосигнала) можно представить как:

(1.1)

где dx и dx’ – элементарные участки пути, пройденные носителем тока в ОПЗ на расстояниях x и x’ соответственно;

І – фототок;

Ех – компонента вектора напряженности электрического поля по оси х;

( ( частота модуляции фотосигнала;

t –  рассматриваемый момент времени;

( ( подвижность рассматриваемых носителей заряда;

І0 – эффективная (внутренняя) амплитуда переменной составляющей

генерированного фототока.

т.е. ток во внешней цепи зависит от двух функций координат: напряженности электрического поля и плотности генерации тока фотосигнала, а величина этого тока зависит от конкретного вида этих функций.

Крайними случаями, представляющими практический интерес, согласно [8] являются случаи:

- равномерной напряженности электрического поля Ex = E0 = const; 	(1.2)

- равномерной плотности объемного заряда ;			(1.3)

- локальной, в том числе поверхностной, генерации тока фотосигнала , где обычная дельта-функция;			(1.4)

- равномерной по объему генерации тока фотосигнала .		(1.5)

С учетом полученных ранее результатов, рассмотрим случай равномерной напряженности электрического поля в кристалле и поверхностной генерации тока.

Такая ситуация возникает при приеме сравнительно коротковолнового излучения фотодиодом с очень высокоомной базой (чистый p-i-n фотодиод), вследствие чего полное истощение высокоомной области наступает при пренебрежимо малых, по сравнению с рабочим, напряжениях смещения, т.е. выполняются условия (1.2) и (1.4).

Из (1.1), (1.2) и (1.4) следует:

(1.6)

(1.7)

В случае поверхностной генерации может принимать два значения, в зависимости от того, с какой стороны будет освещаться кристалл:

(1.8)

Однако в любом из этих случаев с учетом (1.21) из […]

(1.9)

Выражение (1.9) описывает зависимость выходного тока фотосигнала во внешней цепи от частоты модуляции ((), конструктивных параметров (х0 и (), режима эксплуатации (V0) и величины генерированного тока (I0), определяемого, согласно [8] как

,					(1.10)

т.е., в основном, мощностью и длиной волны поглощаемого излучения.

Обычно для сравнения частотных характеристик фотоприемников используется такой параметр, как граничная частота, которая определяется из соотношения [ГОСТ 18952-74]:

(1.11)

где А((=(гр) – амплитуда переменной составляющей выходного тока фотосигнала во внешней цепи при граничной частоте модуляции излучения;

АМАХ – максимальное значение амплитуды переменной составляющей выходного фотосигнала во внешней цепи.

В нашем случае, из (1.9) следует

АМАХ = А((=0)=I0,					(1.12)

(1.13)

(1.14)

и граничная частота

(1.15)

Пользуясь (1.9), можно всегда, в пределах принятых допущений, рассчитать форму выходного токового сигнала при заданной форме входного оптического сигнала с несинусоидальным законом модуляции, используя преобразование Фурье (разложение в ряд Фурье), а используя (1.15), можно сравнивать частотные характеристики различных фотоприемников.

Случай поверхностной генерации фототока при равномерной плотности объемного заряда внутри кристалла.

Такая ситуация возникает при приеме сравнительно коротковолнового излучения фотодиодом с равномерно легированной базой при напряжении  смещения, обеспечивающем ширину области объемного заряда, равную в точности толщине кристалла при данной степени легирования кристалла.

Как и в предыдущем случае, при равномерной напряженности электрического поля в кристалле и поверхностной генерации тока, весь ток будет переноситься носителями заряда одного знака. Изменится только значение функции Ех, входящей в (1.1).

Из (1.3) следует:

(1.16)

учитывая (1.3), (1.4), (1.16), выражение (1.1) записывается в виде:

(1.17)

(1.18)

(1.19)

(1.20)

Произведем замену переменных:

(1.21)

(1.22)

Учитывая (1.20)-(1.22),

=			(1.23)

С учетом (1.8) при

(1.24)

и при

(1.25)

Величина

(1.26)

характеризует временную задержку выходного сигнала по отношению ко входному, равную времени пролета носителей заряда через ОПЗ, согласно идеализированной формуле (1.26) стремящемуся к бесконечности при стремлении  к нулю. Реально же всегда конечно, хоть и может быть достаточно большим, благодаря накоплению носителей заряда на границе ООЗ и ее расширению, наличию теплового движения носителей и атомов, а также благодаря тому, что область генерации носителей реально также всегда конечна и никогда не стягивается в двухмерную поверхность.

Очевидно, что минимальное эффективное значение  в этом случае не может быть существенно меньше толщины поверхностного слоя атомов, т.е. постоянной решетки полупроводника. Для кремния она составляет  5Å = 5·10-10 м, и, соответственно, максимально возможное значение задержки составляет

(1.27)

для 500-микронной ООЗ.

Преобразуем (1.23)

(1.28)

Приравняв коэффициенты при одинаковых членах уравнения, получим:

,			         (1.29)

Возведя почленно в квадрат и сложив оба уравнения, получим:

(1.30)

,					(1.31)

Учитывая (1.29):

(1.32)

(1.33)

,			     (1.34)

Выражение (1.34) описывает зависимость выходного тока фотосигнала во внешней цепи от частоты модуляции ((), конструктивных параметров (t0’; (), режима эксплуатации (V0) и величины генерированного тока (I0),  определяемого, в основном, мощностью и длиной волны поглощаемого излучения.

Воспользуемся (1.11) и (1.13) для оценки граничной частоты.

(1.35)

(1.36)

(1.37)

(1.38)

Пользуясь (1.11), можно всегда, в пределах принятых допущений, рассчитать форму выходного сигнала при заданной форме входного оптического сигнала с несинусоидальным законом модуляции, используя преобразование Фурье, а используя (1.38) можно сравнить частотные характеристики различных фотоприемников.

Выводы

Показано, что ток во внешней цепи зависит от двух функций (их конкретного вида) координат напряженности электрического поля и плотности генерации тока фотосигнала, полностью определяемых совокупностью параметров материала фотоприемника и принимаемого излучения.

Простота, общность и точность полученных выражений делают их пригодными для использования при конструировании новых фотодиодов.

Литература

1. С. Зи. Физика полупроводниковых приборов. Т.2, Мир, М. 345с. (1984).

2. В.П. Астахов, Д.А. Гиндин, В.В. Карпов, К.В. Сорокин. О влиянии сопротивления поверхностного канала на темновой ток квадрантных p-i-n фотодиодов на кремнии // Прикладная физика. -№ 2. -1999. -с.79-85.

3. Ю.Р. Носов. Фотоприемники в оптоэлектронике // Электронная техника. - № 4(183). -сер.2. -1986. -с.33-36.

4. A.A. Ascheulov, V.M. Godovanjuk, Yu.G. Dobrovolsky, and oth. Silicon P-i-N Photodiode with Little Value of Dark Curren // Proceed SPIE. -1999. -3890. -р.119-124.

5. В.М. Юргенман, М.А. Тришенков. Кинетика ответа фотодиода при пролете носителей через область объемного заряда // Радиотехника и электроника. -1977. -Т.ХХІІ. -Вып.6. -с.1028.

6. V.M. Hodovaniouk, I.V. Doktorovych, V.K. Butenko, V.H. Yuryev, Yu.G. Dobrovolsky Silicon photodiode & preamplifier operation characteristic properties under background radiation conditions // Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics. -T.1. -v.1. -2005. Р. 83-86.

7. Ю.Г. Добровольський. Вибухові шуми кремнієвих фотодіодів // Фізика і хімія твердого тіла. -2005. -Т.6. -в.2. -с.307-310.й

8. Dobrovolskiy Yu.G., Danylyuk A.I. Estimation of the frequency characteristics descriptions of photodiode, determined by motion of transmitters of charge carriers in the space-charge region area of spatial charge // Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics -2006. -V. 9. -N 3. -P. 40-43.]